联博®GP-300 X二硫化钼高温合成润滑脂

该产品采用无机稠化高粘度合成润滑油并加有复合添加剂制成的润滑脂。适合于工作温度在-10~260℃（短时450℃）温度范围设备的润滑；适用于铸造、扎钢、纺织、水泥制造、农用机械、高速公路建筑机械、航空航天设备、陶瓷工业和炼油厂的密封轴承、管式螺纹组合件、密封件、传送系统等。

优 点

● 突出的热稳定性          ● 高温不流失、不滴落特性

● 良好的胶体安定性        ● 良好的抗水性和防锈性

● 良好的抗磨性            ● 长工作寿命

典型性能指标

| 品名 质量指标 | # GP-300 I | # GP-300 II | # GP-300 III | # 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜 色 | 黑色光亮油膏 |  |  | 目测 |
| 基础油粘度，cSt、40℃ | 580 |  |  | GB/T265 |
| 工作锥入度，0.1mm | 310-340 | 265-295 | 220-250 | ASTM D217 |
| 滴 点， ℃ | ≥300 |  |  | ASTM D2265 |
| 钢网分油 （100℃,30h），wt% | ≤5 |  |  | SH/T 0324 |
| 腐蚀（T2铜片，100℃,24h）级 | 1a-1b |  |  | ASTM D4048 |
| 蒸 发 量（99℃,22h），wt% | ≤2 |  |  | ASTM D972 |

典型用途

● 燃气具阀体的润滑密封

● 仪表的润滑与密封

● 铸造、轧钢、石化行业阀门的润滑与密封

● 机车齿轮变速箱及各种齿轮传动装置

使用方法

● 加脂前确保部件的清洁干燥

● 可用注脂机或手动脂枪加注, 保证注脂过程的清洁

● 注脂装配完毕后, 适当运转或跑合, 以部件内表面油膜均匀